•Алюминиевый сплав АК12

Особенности: отличные литейные технологические свойства (минимальная литейная усадка, не дает горячих трещин, высокие жидкотекучесть и герметичность), хорошая коррозийная стойкость, малая плотность. Минимальное снижение прочности по мере увеличения массивности сечений стенок отливок. Хорошая свариваемость.

Области применения: тонкостенное ажурное литье (детали приборов, корпусы помп и другие детали с повышенной герметичностью, работающие при температуре не выше 200° С).  Из сплава АК12 изготовляют малонагруженные детали (приборов, агрегатов и двигателей, бытовых изделий) литьем в песчаные формы, кокиль, под давлением, в оболочковые формы и по выплавляемым моделям. Получаемые отливки плотны, герметичны, имеют концентрированную усадочную раковину.

Химический состав сплава в ГОСТ 1583-93.