•Алюминиевый сплав АК12ммгн

Особенности: обладая хорошими литейными свойствами, отличается более высокой жаропрочностью, так как содержат 0,8—1,3 % Ni, образующего сложные фазы в виде жесткого каркаса; добавка титана улучшает технологические свойства. Сплав имеет малую склонность к объемным изменениям в процессе эксплуатации при повышенных температурах.

Области применения:  автомобильные поршни, работающие при температурах до 325° С. Для снятия внутренних напряжений поршни термически обрабатывают.

Химический состав сплава в ГОСТ 1583-93.