•Алюминиевый сплав АК9ч

Особенности: высокие литейные технологические свойства (жидкотекучесть, герметичность), коррозийная стойкость и механическая прочность. Хорошая свариваемость и удовлетворительная обрабатываемость резанием). Имеет хорошие механические свойства за счет образования соединения Mg2Si, которое влияет на прочность сплава.

Области применения: крупные и средние, сложные по конфигурации детали (картеры, блоки двигателей), корпусы насосов, работающие при температуре не выше 200° С. Применяют сплав АК9ч для наиболее ответственных отливок, сложных и крупногабаритных деталей, работающих при больших нагрузках (картер двигателя внутреннего сгорания), для литья мало и средненагруженных деталей приборов, агрегатов и двигателей, а также для бытовых изделий.

Химический состав сплава в ГОСТ 1583-93.